# Утверждаю

Руководитель

Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека,

Главный государственный санитарный

врач Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

27 декабря 2010 г.

Дата введения: с момента утверждения

1.2. ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ

МЕТОДИКА

КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ПРОДУКЦИИ НАНОИНДУСТРИИ

ПО СТЕПЕНИ ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МР 1.2.0016-10

1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; НИИ Питания РАМН; Государственной корпорацией "Роснанотех"; Центром "Биоинженерия" РАН; Биологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова; Институтом биохимии им. А.Н. Баха РАН.

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко и введены в действие с 27.12.2010.

3. Введены впервые.

## I. Область применения

1.1. В настоящих методических рекомендациях приведена методика проведения классифицирования нанотехнологий и продукции наноиндустрии по степени их потенциальной опасности для здоровья населения, в т.ч. для работников нанотехнологических производств, и для среды обитания.

1.2. Методические рекомендации предназначены для органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также могут быть использованы специалистами Государственной корпорации "Роснанотех", научно-исследовательских и иных организаций, деятельность которых связана с проведением исследований и экспертиз в области оценки безопасности нанотехнологий и продукции наноиндустрии.

## II. Нормативные ссылки

2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

2.3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

2.4. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

2.5. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

2.6. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 139-ФЗ "О Российской корпорации нанотехнологий".

2.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 988 "О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий".

2.8. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

2.9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 54 "О надзоре за продукцией, полученной с использованием нанотехнологий и содержащей наноматериалы".

2.10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 октября 2007 г. N 79 "Об утверждении Концепции токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов идентификации и количественного определения наноматериалов".

2.11. ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

2.12. ГН 1.2.2633-10 "Гигиенические нормативы содержания приоритетных наноматериалов в объектах окружающей среды".

2.13. МР 1.2.2639-10 "Использование методов количественного определения наноматериалов на предприятиях наноиндустрии".

2.14. МУ 1.2.2636-10 "Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, полученной с использованием нанотехнологий и наноматериалов".

2.15. МУ 1.2.2520-09 "Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности наноматериалов".

2.16. МУ 1.2.2634-10 "Микробиологическая и молекулярно-генетическая оценка воздействия наноматериалов на представителей микробиоценоза".

2.17. МУ 1.2.2635-10 "Медико-биологическая оценка безопасности наноматериалов".

2.18. МУ 1.2.2637-10 "Порядок и методы проведения контроля миграции наночастиц из упаковочных материалов".

2.19. МУ 1.2.2638-10 "Оценка безопасности контактирующих с пищевыми продуктами упаковочных материалов, полученных с использованием нанотехнологий".

2.20. МР 1.2.2522-09 "Выявление наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека".

2.21. МР 1.2.2640-10 "Методы отбора проб, выявления и определения содержания наночастиц и наноматериалов в составе сельскохозяйственной, пищевой продукции и упаковочных материалов".

2.22. МР 1.2.2641-10 "Определение приоритетных видов наноматериалов в объектах окружающей среды, пищевых продуктах и живых организмах".

2.23. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 "Системы менеджмента качества. Требования".

2.24. ГОСТ Р 12.0.006-2002 "Системы управления охраной здоровья и безопасностью персонала. Требования".

2.25. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

## III. Общие положения

3.1. Классифицирование продукции наноиндустрии и технологий, применяемых при ее производстве (далее - нанотехнологий), по степени потенциальной опасности для здоровья населения и среды обитания, в т.ч. на стадии рассмотрения проектов нанотехнологических производств, осуществляется в целях:

- выявления продукции наноиндустрии, представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья человека, а также возможности причинения вреда здоровью человека при изготовлении, обороте, употреблении (использовании) и утилизации данной продукции;

- определения производств, применяющих в технологическом процессе потенциально опасные наноматериалы и способных вследствие этого нанести вред состоянию здоровья работников данных предприятий, населения, в т.ч. проживающего на прилегающих территориях, и окружающей среде;

- разработки комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности продукции наноиндустрии для потребителя (в частности, замена более опасных наноразмерных компонентов менее опасными, нанесение предупредительных надписей на продукцию и ее упаковку при маркировке и этикетировании, меры по недопущению ненадлежащего использования и утилизации продукции наноиндустрии и др.);

- минимизации рисков, связанных с применением нанотехнологий и наноматериалов в производственных процессах путем разработки и внедрения комплекса мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и предотвращения загрязнения окружающей среды.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.4. Результатом классифицирования продукции наноиндустрии по степени потенциальной опасности является отнесение ее к продукции с низкой, средней или высокой степенью потенциальной опасности для ее потребителя.

3.5. Для продукции наноиндустрии с низкой степенью потенциальной опасности не требуется проведения специальных оценок в области ее безопасности для потребителей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации для всей продукции данного типа.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду МУ 1.2.2634-10, а не МР 1.2.2634-10.

3.6. Для продукции наноиндустрии со средней степенью потенциальной опасности рекомендуется проведение токсиколого-гигиенической оценки безопасности наночастиц и наноматериалов, содержащихся в продукции, в соответствии с установленными требованиями (МУ 1.2.2520-09, МР 1.2.2634-10, МР 1.2.2566-09, МУ 1.2.2635-10). Для отдельных видов продукции, такой как упаковочные материалы, контактирующие с пищевой продукцией, дополнительно рекомендуется проведение санитарно-химических исследований миграции наночастиц в продукт (МУ 1.2.2637-10 и МУ 1.2.2638-10). На основании результатов проведенных оценок разрабатывается комплекс мер по снижению рисков, возникающих для потребителей продукции наноиндустрии, включая нанесение предупредительных надписей на продукцию или ее упаковку, информирование потребителя о новых свойствах продукции, порядке ее безопасного применения (использования) и мерах предосторожности при ее надлежащей утилизации.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду МУ 1.2.2634-10, а не МР 1.2.2634-10.

3.7. Для продукции наноиндустрии с высокой степенью потенциальной опасности рекомендуется проведение токсиколого-гигиенической, медико-биологической и при необходимости санитарно-химической оценки на адекватных биологических тест-системах, включая выявление возможного наличия отдаленных неблагоприятных эффектов (мутагенность, репродуктивная токсичность, нейротоксичность, эмбриотоксичность, тератогенность, канцерогенность, аллергенность, иммунотоксичность, органотоксичность), с использованием утвержденных для этих целей методов, предусмотренных МУ 1.2.2520-09, МР 1.2.2634-10, МР 1.2.2566-09, МУ 1.2.2635-10, МУ 1.2.2637-10 и МУ 1.2.2638-10 и другими документами, утвержденными в установленном порядке. По результатам проведенной оценки разрабатывается комплекс мер по снижению рисков, возникающих для населения, включая возможное изменение технологии и рецептуры продукции, а также меры, указанные в п. 3.6 настоящих методических рекомендаций.

3.8. Результатом классифицирования нанотехнологии по степени потенциальной опасности является отнесение ее к технологии с низкой, средней или высокой степенью потенциальной опасности для работников данных предприятий, населения и окружающей среды.

3.9. Для нанотехнологии с низкой степенью потенциальной опасности не требуется проведения специальных оценок в области безопасности в части эффектов, обусловленных воздействием веществ в форме наночастиц и наноматериалов. Нанотехнологические производства должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для производств аналогичной продукции, полученной по традиционным технологиям, не использующим наночастицы и наноматериалы.

3.10. Для нанотехнологии со средней степенью потенциальной опасности в дополнение к п. 3.9 рекомендуется проведение общетоксикологической оценки безопасности наночастиц и наноматериалов, используемых в производственном процессе с использованием соответствующих методов, утвержденных в установленном порядке. По результатам проведенных тестов разрабатывается комплекс мер по снижению рисков, обусловленных воздействием наночастиц и наноматериалов, на производстве, включая установление критических контрольных точек производства, связанных с возможным поступлением наночастиц и нанообъектов в воздух производственных помещений, атмосферный воздух прилегающей к предприятию территории и промышленные сточные воды, использование индивидуальных и коллективных средств защиты, внедрение технологии очистки газообразных и жидких промышленных выбросов и стоков от наночастиц и нанообъектов, разработку правил надлежащей утилизации (захоронения) твердых отходов производства и др.

3.11. Для нанотехнологии с высокой степенью потенциальной опасности в дополнение к указанному в п. п. 3.9 и 3.10 рекомендуется проведение развернутой токсиколого-гигиенической и медико-биологической оценки в соответствии с методическими документами, утвержденными в установленном порядке. По результатам проведенной оценки разрабатывается комплекс мер по снижению рисков для работников данных предприятий, населения и окружающей среды (проведение стадий производственного процесса, характеризуемых высоким риском, в изолированных камерах или аппаратах, применение систем вентиляции и очистки воздуха и др.), а также меры, указанные в п. 3.10.

3.12. Классифицирование нанотехнологий и продукции наноиндустрии по степени потенциальной опасности проводится организациями независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности, в т.ч. научно-исследовательскими организациями, испытательными лабораториями и центрами, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к организациям, проводящим санитарно-эпидемиологическую экспертизу продукции, полученной с использованием нанотехнологий и наноматериалов (МУ 1.2.2636-10).

3.13. Классифицирование продукции наноиндустрии и нанотехнологии по степени потенциальной опасности осуществляется на основании:

3.13.1) документации, предоставленной производителем или поставщиком продукции наноиндустрии;

3.13.2) литературных источников, содержащих сведения о физико-химических и биологических свойствах наноматериалов и признаваемых достоверными в соответствии с п. 3.17 настоящих методических рекомендаций;

3.13.3) собственных данных организации (лаборатории), полученных с использованием методов оценки безопасности наноматериалов, утвержденных в установленном порядке (включая данные о размере, форме частиц, химическом составе, кристаллической структуре, общетоксическом и раздражающем действии, аллергенности, канцерогенности, мутагенности, репродуктивной токсичности, эмбриотоксичности, тератогенности, иммунотоксичности, воздействии продукции наноиндустрии на окружающую среду и др.).

3.14. В документации, предоставляемой производителем (поставщиком) продукции наноиндустрии для целей классификации этой продукции и технологии ее производства по степени потенциальной опасности, должны содержаться сведения:

3.14.1) о содержании в составе продукции и использовании в технологии ее производства наноматериалов (нанообъектов, наночастиц);

3.14.2) о назначении продукции наноиндустрии, области ее использования, предполагаемых потребителях (пользователях) продукции;

3.14.3) о способах применения (использования) продукции по ее назначению;

3.14.4) о устойчивости продукции по показателю миграции из нее наночастиц и наноматериалов как в нормальных условиях эксплуатации, так и в экстремальных условиях (при воздействии высоких температур, пламени, горения, при механическом разрушении продукции, криодеструкции и воздействии других факторов, приводящих к разрушению продукции);

3.14.5) о перечне стадий технологического процесса, в которых возможно использование или образование наночастиц и нанообъектов;

3.14.6) о предусмотренных технологией производства мерах по обеспечению безопасности производства, охране окружающей среды и поддержанию надлежащего качества продукции в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, в т.ч. требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007;

3.14.7) о других данных (при их наличии) о продукции и технологии, приведенных в МУ 1.2.2636-10.

3.15. Организация, проводящая классифицирование, также может запрашивать у производителя (поставщика) продукции наноиндустрии дополнительные сведения, необходимые для проведения классифицирования, в случае если предоставленная информация не позволяет выработать обоснованное заключение о степени потенциальной опасности продукции и технологии.

3.16. Сведения представляются производителем (поставщиком) продукции наноиндустрии в организацию, проводящую классифицирование нанотехнологий и продукции наноиндустрии, на государственном (русском) языке. Материалы на иностранных языках должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

3.17. Достоверными литературными источниками, которые могут быть использованы при проведении классифицирования нанотехнологий и продукции наноиндустрии по степени их потенциальной опасности, считаются:

3.17.1) статьи в рецензируемых научных журналах (отечественных и зарубежных), содержащие результаты научных экспериментальных работ, выполненных в соответствии с требованиями надлежащей лабораторной практики (GLP) с использованием современных, адекватных целям и задачам исследования методов, содержащие детализированное описание изучаемого наноматериала, применяемых экспериментальных моделей, лабораторных животных, реактивов и оборудования. В случае расхождения или несоответствия данных, содержащихся в разных источниках, приоритет отдается источнику с более поздней датой публикации;

3.17.2) публикации в трудах международных и национальных конгрессов, съездов, конференций и симпозиумов, специализирующихся на вопросах нанотоксикологии и безопасности наноматериалов, содержащие информацию о свойствах наноматериалов, оказывающих влияние на их потенциальную опасность для здоровья человека;

3.17.3) монографии, обзорно-аналитические статьи и мета-анализы научных данных, опубликованные в ведущих научных издательствах, рецензируемых научных журналах и на Интернет-сайтах, специализирующихся на вопросах нанотоксикологии и безопасности наноматериалов. Перечень Интернет-ресурсов, содержащих соответствующие сведения, приведен в прилож. 1 к МР 1.2.2522-09;

3.17.4) патенты и патентные приложения Российской Федерации и других стран, содержащие сведения о физико-химических свойствах и биологических эффектах нанотехнологической продукции и способах ее получения;

3.17.5) нормативные и методические документы Российской Федерации и других стран, регламентирующие безопасное использование и методы контроля наноматериалов и продукции наноиндустрии.

3.18. В ходе классифицирования продукции наноиндустрии и нанотехнологии по степени их потенциальной опасности производится выявление наночастиц и наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека, в соответствии с МР 1.2.2522-09. При этом для каждого вида наночастиц и нанообъектов, содержащихся в продукции, определяется критерий потенциальной опасности наноматериала D и коэффициент неполноты U, позволяющий оценить достоверность приводимой оценки.

3.19. Для определения показателя B, характеризующего степень близости (контакта) продукции наноиндустрии к потребителю, организацией, производящей классифицирование, формируется группа экспертов численностью не менее 10 человек. Определение проводится анкетно-опросным ("дельфийским") методом. В состав группы экспертов включаются имеющие высшее образование специалисты в области нанобезопасности, которые могут не являться штатными сотрудниками организации, проводящей классифицирование. Сотрудники организации, проводящей классифицирование, не участвуют в проведении экспертных опросов о величине критерия близости продукции наноиндустрии к человеку. Методика определения критерия близости продукции наноиндустрии к человеку на основании данных экспертного опроса приведена в прилож. 3 к настоящим методическим рекомендациям.

3.20. Данные и первичная документация по проводимому классифицированию нанотехнологии и продукции наноиндустрии по степени их потенциальной опасности должны иметь идентификационный номер, позволяющий однозначно прослеживать наименование заявки, использованные источники, список сотрудников организации, принимавших участие в работе.

Первичные данные, полученные в ходе работы, должны быть зарегистрированы с обязательным указанием даты регистрации и подписаны сотрудниками, проводящими классифицирование. Не допускается уничтожение указанных первичных данных, их подмена или перезапись. Данные на электронных носителях обязательно дублируются в бумажном варианте.

Исправления первичных данных оформляются в виде дополнений, которые подписываются и датируются ответственными исполнителями с указанием причин ошибок и утверждаются руководителем организации.

После проведения исследования копии материалов, передаваемых заказчику работ, направляются в архив. Условия архива должны обеспечивать безопасное и конфиденциальное хранение всех материалов исследования в течение не менее трех лет с момента сдачи материалов заказчику.

3.21. По окончании классифицирования нанотехнологии и продукции наноиндустрии по степени их потенциальной опасности оформляется заключение по его результатам, в котором должны быть представлены:

- название заявки на русском языке, его идентификационный номер;

- сведения о производителе (поставщике) продукции;

- описание продукции, содержащее параметры, используемые при определении потенциальной опасности продукции для потребителя;

- описание нанотехнологии, содержащее параметры, используемые при определении потенциальной опасности технологии для работников предприятия, здоровья населения и среды обитания;

- результаты определения критерия потенциальной опасности наночастиц и наноматериалов, содержащихся в продукции или используемых в технологии;

- результаты расчета критериев, характеризующих безопасность продукции и технологии и результаты сравнения полученных значений с классификационными таблицами (табл. 4, 5, п. п. 4.1.8, 4.2.6 настоящих методических рекомендаций);

- выводы и рекомендации по результатам проведенной работы.

Заключение подписывается экспертом и утверждается руководителем организации, проводившей классифицирование, или его заместителем. Форма заключения приведена в прилож. 1 к настоящим методическим рекомендациям.

3.22. Организация, проводящая классифицирование, информирует заказчика работы о ее результатах письмом на бланке организации за подписью руководителя. В письме приводится:

- наименование заявки;

- сведения о производителе (поставщике) продукции;

- сведения об использованных при классифицировании документах производителя (поставщика) продукции и нормативно-методических документах;

- краткие сведения о нанотехнологических составляющих продукции и технологии;

- выводы;

- предложения и рекомендации.

Приложением к письму является заключение по результатам проведенной работы, оформленное в соответствии с прилож. 1 к настоящим методическим рекомендациям.

3.23. Сотрудники, принимающие участие в классифицировании продукции наноиндустрии и нанотехнологии, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении любых данных в рамках принятых ею обязательств и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При использовании в случае необходимости при проведении исследования закрытых источников информации порядок их использования и хранения регламентируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.24. Качество работы по классифицированию нанотехнологий и продукции наноиндустрии обеспечивается осуществляемой со стороны руководителя организации систематической проверкой документации и соответствия процедур сбора, обработки и представления данных требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих методических рекомендаций.

3.25. Контроль за качеством проведения работ включает в себя оформление перечня заявок с указанием для каждого исследования эксперта (ответственного исполнителя), названия заявки, идентификационного номера, списка источников, применяемых при анализе заявки, даты начала работ и их состояния на текущий момент времени; составление отчета о проведенных проверках и рекомендации по устранению недостатков.

3.26. Для осуществления контроля качества руководитель организации назначает лиц, ответственных за мониторинг работ, из числа сотрудников, не участвующих в работах.

## IV. Проведение классифицирования нанотехнологий и продукции

наноиндустрии по степени их потенциальной опасности

### 4.1. Алгоритм определения уровня потенциальной опасности

продукции для потребителя

4.1.1. На основании экспертизы данных, представленных производителем продукции наноиндустрии в соответствии с п. 3.14 настоящих методических рекомендаций, определяется наличие наноматериалов (нанообъектов, наночастиц) в составе продукции. Учитывается наличие любых нанообъектов независимо от их химической природы и формы. Соответственно этому устанавливается значение ограничительного критерия K1:

K1 = 0, если наноматериалы в продукции отсутствуют;

K1 = 1, если наноматериалы в продукции присутствуют.

4.1.2. На основании экспертизы данных, представленных производителем (поставщиком) продукции наноиндустрии в соответствии с п. 3.14 настоящих методических рекомендаций, определяется, является ли наноматериал, представленный в составе продукции, ансамблем индивидуальных (не связанных или слабо связанных между собой) нанообъектов.

K2 = 0, если наноматериал не является системой не связанных или слабо связанных между собой и со структурными элементами продукции нанообъектов.

K2 = 1, если наноматериал является системой не связанных или слабо связанных между собой и со структурными элементами продукции нанообъектов.

Примечание: степень связанности нанообъектов (включая наночастицы) в составе наноматериалов определяется на основании данных, представленных производителем (поставщиком) продукции согласно п. 3.14 настоящих методических рекомендаций, сведений, содержащихся в источниках информации согласно п. 3.17 настоящих методических рекомендаций, и собственных данных организации, производящей классифицирование согласно п. 3.15 настоящих методических рекомендаций в соответствии со следующим критерием:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Если энергия  связи  отдельных  нанообъектов  (включая  наночастицы),│

│входящих в состав продукции, между собой  и  со  структурными  элементами│

│продукции существенно меньше энергии, необходимой для полного уничтожения│

│наноразмерной  структуры  этих  объектов  (путем  сублимации,  испарения,│

│спекания,   расплавления,   химической   трансформации   и   другого)   с│

│образованием нативных веществ, то нанообъекты считаются слабо  связанными│

│между собой и со структурными элементами продукции.                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.1.3. На основании экспертизы данных, представленных производителем (поставщиком) продукции наноиндустрии в соответствии с пунктом 3.14 настоящих методических рекомендаций, определяется возможность экспонирования потребителя продукции содержащимися в ней нанообъектами, в т.ч. наночастицами (при их наличии) в нормальных (соответствующих назначению продукции) условиях эксплуатации. Соответственно этому устанавливается значение ограничительного критерия K3.

K3 = 0, если экспонирование потребителя нанообъектами, в т.ч. наночастицами, при нормальных условиях эксплуатации продукции невозможно.

K3 = 1, если экспонирование потребителя нанообъектами, в т.ч. наночастицами, при нормальных условиях эксплуатации продукции возможно.

Примечание: при установлении значения ограничительного критерия K3 следует принимать во внимание:

а) характер нормальных условий эксплуатации в соответствии с назначением продукции;

б) структурные особенности продукции (материала, изделия), в частности, наличие корпусов и оболочек, изолирующих наноматериал от внешней среды.

4.1.4. На основании данных, представленных производителем (поставщиком) продукции согласно п. 3.14 настоящих методических рекомендаций, определяется возможность экспонирования потребителя содержащимися в ней нанообъектами, в т.ч. наночастицами, или их производными в условиях воздействия на продукцию факторов внешней среды (термодеструкция, горение, плавление, криодеструкция, фотодеструкция, ветровая эрозия и т.д.).

Соответственно этому устанавливается значение ограничительного критерия K4:

K4 = 0, если экспонирование потребителя нанообъектами (в т.ч. наночастицами) при воздействии на продукцию факторов внешней среды невозможно.

K4 = 1, если экспонирование потребителя нанообъектами (в т.ч. наночастицами) при воздействии на продукцию факторов внешней среды возможно.

Примечание: при установлении значения ограничительного критерия K4 следует принимать во внимание:

а) устойчивость продукции к воздействию факторов внешней среды (воспламеняемость, горючесть, растворимость или диспергируемость в воде, подверженность криодеструкции, фотодеструкции, ветровой эрозии и т.д.);

б) наличие в составе продукции наноматериалов, способных (или неспособных) приводить к образованию под воздействием факторов внешней среды золя (аэрозоля) наночастиц.

4.1.5. Установление критерия, характеризующего степень близости продукции к человеку (B).

Критерий B изменяется в пределах от 0,000 до 10,000 и показывает степень близости продукции в целом (а не только ее наноразмерного компонента) к человеку. Например, продукция, представляющая собой фармацевтический препарат для парентерального введения в организм человека, характеризуется B  10,000, а продукция, представляющая собой технические устройства, автономно функционирующие в безлюдной зоне (например, оборудование для буровых или глубоководных работ, космическая техника), характеризуется B  0,000. Оценку величины B рекомендуется проводить путем опроса группы компетентных экспертов (не менее 10 человек), требования к которой изложены в п. 3.19 настоящих методических рекомендаций. Метод математической обработки данных опроса, вывода результирующего значения B и оценки согласованности мнения экспертов приведен в прилож. 3 к настоящим методическим рекомендациям.

При невозможности проведения экспертного опроса значение критерия B аппроксимируется интервалом на основе данных о назначении, предоставленных производителем (поставщиком) продукции наноиндустрии. Значения интервалов приведены в табл. 1.

#### Таблица 1

Интервалы критерия B, определяющего степень близости продукции наноиндустрии к человеку в зависимости от ее функционального назначения

| Степень близости продукции к челове-ку в соответствии с функциональным назначением | Примеры продукции | Интервал значений B |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимум | максимум |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Продукция не контактирует с потребителем | Продукция, изделия и оборудование для нефте- и газодобычи, химических производ-ств, подводных работ, машиностроения, научных исследований, авиакосмическая техника, комплектующие машин и оборудо-вания, не подлежащих демонтажу пользователем | 0,000 | 3,300 |
| Продукция опосре-дованно контакти-рует с потребителем через объекты внешней среды (воздух, воду, пищу) | Агропрепараты, средства управления погодой, средства очистки воды, абразивы, катализаторы, оборудование для фармацевтических и пищевых производств | 3,301 | 6,700 |
| Продукция прямо контактирует и/или воздействует на потребителя | Текстиль, упаковочные материалы, пищевые продукты, пищевые добавки, БАД к пище, средства гигиены и бытовой химии, добавки к ГСМ, парфюмерно-косметическая продукция, лекарства и вакцины | 6,701 | 10,000 |

4.1.6. Установление критерия потенциальной опасности наноматериала, содержащегося в продукции (D), производится на основании данных, отобранных для проведения классифицирования источников в соответствии с МР 1.2.2522-09 "Выявление наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека". Оценку результата определения D проводят в соответствии с табл. 2.

#### Таблица 2

Данные для оценки результата определения критерия D

(согласно МР 1.2.2522-09)

| Значение D | Результат |
| --- | --- |
| 0,441 - 1,110 | Низкая степень потенциальной опасности наноматериала |
| 1,111 - 1,779 | Средняя степень потенциальной опасности наноматериала |
| 1,780 - 2,449 | Высокая степень потенциальной опасности наноматериала |

Достоверность определения D зависит от полноты характеризации физических, физико-химических, биологических и экологических свойств наноматериала на основании данных производителя (поставщика) продукции и проанализированных источников и определяется коэффициентом неполноты U, рассчитываемым согласно МР 1.2.2522-09 "Выявление наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека". Интерпретацию результатов расчета проводят в соответствии с табл. 3.

#### Таблица 3

Данные для оценки достоверности определения потенциальной

опасности наноматериала

| N п/п | Значение U | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 0,25 | Оценка достоверна. Имеющихся данных достаточно для определения степени опасности наноматериала |
| 2 | 0,26 - 0,75 | Оценка сомнительна. Ряд важных параметров, характеризующих опасность наноматериала, в использованных источниках не исследован |
| 3 | 0,75 - 1,0 | Оценка недостоверна. Имеющихся данных крайне недостаточно для определения степени опасности наноматериала. Необходим дополнительный поиск источников или проведение экспериментальных исследований |

4.1.7. Расчет критерия потенциальной опасности продукции для потребителя (P) производится по формуле:

, где

= 2,449 - максимальное значение критерия опасности наноматериала в соответствии с МР 1.2.2522-09;

- оператор дизъюнкции (или);

- оператор конъюнкции (и).

Правила вычислений с использованием логических операторов  и  приведены в прилож. 4.

4.1.8. Классифицирование продукции наноиндустрии по уровню потенциальной опасности для потребителя проводится на основании рассчитанного в п. 4.1.7 настоящих методических рекомендаций критерия P в соответствии с табл. 4.

#### Таблица 4

Определение уровня потенциальной опасности продукции

наноиндустрии для потребителя

| Значение P | Результат классифицирования |
| --- | --- |
| 0 - 4,530 | Низкий уровень потенциальной опасности продукции для потребителя |
| 4,531 - 7,260 | Средний уровень потенциальной опасности продукции для потребителя |
| 7,261 - 10,000 | Высокий уровень потенциальной опасности продукции для потребителя |

### 4.2. Алгоритм определения уровня потенциальной

опасности нанотехнологии для работников предприятия,

здоровья населения и окружающей среды

4.2.1. На основании экспертизы данных, представленных производителем (поставщиком) продукции (п. 3.14), определяется наличие нанообъектов (в т.ч. наночастиц, нановолокон, нанопроволок, нанотрубок, нанопластин, нанопленок) в нанотехнологии (технологическом процессе производства продукции наноиндустрии). Нанообъекты могут выступать в роли исходного сырья, промежуточной продукции (полупродуктов, полуфабрикатов), компонентов (комплектующих) применяемого оборудования, вспомогательных материалов (адсорбентов, катализаторов и др.), готовой продукции.

Соответственно этому устанавливается значение ограничительного критерия K'1:

K'1 = 0, если нанообъекты в нанотехнологии отсутствуют;

K'1 = 1, если нанообъекты в нанотехнологии присутствуют.

4.2.2. На основании данных, представленных производителем продукции (п. 3.14), определяется возможность образования наноразмерных аэрозолей веществ (в форме наночастиц, нановолокон, нанопроволок, нанотрубок, нанопластин) в ходе нанотехнологического процесса.

Соответственно этому устанавливается значение ограничительного критерия K'2:

K'2 = 0, если образование наноразмерных аэрозолей в процессе производства исключено;

K'2 = 1, если образование наноразмерных аэрозолей в процессе производства происходит или не исключено.

4.2.3. На основании экспертизы данных, представленных производителем продукции (п. 3.14), оценивается концентрация в воздухе рабочей зоны нативного вещества, отвечающего наноматериалу, формирующему наноразмерный аэрозоль в воздухе производственного помещения. В соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 определяется среднесменная ПДК или (при ее отсутствии) максимально разовая ПДК для нативного вещества, соответствующего наноматериалу. Соответственно этому устанавливается значение ограничительного критерия K'3:

K'3 = 0, если концентрация нативного вещества в воздухе производственных помещений менее 0,1 · ПДК;

K'3 = 1, если концентрация нативного вещества в воздухе производственных помещений более 0,1 · ПДК.

Примечания.

1. Если в ГН 2.2.5.1313-03 значение ПДК для нативного вещества не определено, то по определению K'3 = 0.

2. Для аэрозолей наночастиц диоксида титана и углеродных нанотрубок при установлении K'3 вместо граничного значения 0,1 · ПДК нативного вещества следует оперировать граничным критерием 1 · ПДК этих веществ в соответствии с ГН 1.2.2633-10.

4.2.4. Установление критерия потенциальной опасности наноматериала, присутствующего в нанотехнологии (D), производится на основании данных, отобранных для проведения классифицирования источников в соответствии с МР 1.2.2522-09 "Выявление наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека". Оценку результата определения D и достоверности оценки (коэффициента неполноты U) проводят, как указано в п. 4.1.5 настоящих методических рекомендаций.

4.2.5. Расчет критерия потенциальной опасности нанотехнологии для работников предприятия, здоровья населения и окружающей среды (T) производится по формуле:

, где

= 2,449 - максимальное значение критерия опасности наноматериала в соответствии с МР 1.2.2522-09.

4.2.6. Классифицирование нанотехнологии по уровню потенциальной опасности для работников предприятия, здоровья населения и окружающей среды проводится на основании рассчитанного в п. 4.2.5 критерия T в соответствии с табл. 5.

#### Таблица 5

Таблица для определения уровня потенциальной опасности нанотехнологии для работников предприятия, здоровья населения и окружающей среды

| Значение T | Результат классифицирования |
| --- | --- |
| 0 - 0,453 | Низкий уровень потенциальной опасности нанотехнологии для работников предприятия, здоровья населения и окружающей среды |
| 0,454 - 0,726 | Средний уровень потенциальной опасности нанотехнологии для работников предприятия, здоровья населения и окружающей среды |
| 0,727 - 1,0 | Высокий уровень потенциальной опасности нанотехнологии для работников предприятия, здоровья населения и окружающей среды |

### 4.3. Интерпретация результатов оценки степени

потенциальной опасности продукции наноиндустрии

и нанотехнологии для здоровья человека и окружающей среды.

Составление заключения и рекомендаций

С использованием результатов классифицирования согласно п. п. 4.1 и 4.2 формируются рекомендации, представленные в табл. 6.

#### Таблица 6

Данные для установления уровня потенциальной опасности

продукции наноиндустрии и нанотехнологий и рекомендации

по необходимости и объему требуемых дополнительных

экспертиз (оценок)

| Уровни потенциальной опасности продукции и нанотехнологий | Выводы и рекомендации |
| --- | --- |
| по значению P | по значению T |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Низкий уровень потенциальной опасности продукции для потребителя | Низкий уровень потенциальной опасности нанотехнологии для работников, здоровья населения и окружающей среды | Не требуется дополнительных оценок (экспертиз) безопасности продукции и технологий |
| Низкий уровень потенциальной опасности продукции для потребителя | Средний или высокий уровень потенциальной опасности нанотехнологии для работников, здоровья населения и окружающей среды | Рекомендуется проведение общетоксикологических оценок наноматериалов, на основе которых должны быть определены критические точки нанотехнологии, представляющие потенциальную опасность для работников, здоровья населения и окружающей среды с целью их локализации и формирования мероприятий по снижению опасности на производстве |
| Средний уровень потенциальной опасности продукции для потребителя | Низкий уровень потенциальной опасности нанотехнологии для работников, здоровья населения и окружающей среды | Рекомендуется проведение выборочных токсиколого- гигиенических оценок продукции и наноматериалов, содержащихся в продукции, на основании которой должны быть сформированы мероприятия по снижению рисков продукции для потребителя (в т.ч. информирование потребителей о новых свойствах и особых правилах обращения с продукцией (хранение, утилизация), маркировка нанопродукции) |
| Средний уровень потенциальной опасности продук- ции для потреби- теля | Средний или высокий уровень потенциальной опасности нанотехнологии для работников, здоровья населения и окружающей среды | Рекомендуется проведение выборочных токсиколого- гигиенических оценок продукции и наноматериалов, содержащихся в продукции и присутствующих в нанотехнологии, на основании которой должны быть: - сформированы мероприятия по снижению рисков продукции для потребителя (в т.ч. информирование потребителей о новых свойствах и особых правилах обращения с продукцией (хранение, утилизация), маркировка нанопродукции); - определены критические контрольные точки нанотехнологии, представляющие потенциальную опасность для работников, здоровья населения и окружающей среды, с целью их локализации и формирования мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на производстве |
| Высокий уровень потенциальной опасности продукции для потребителя | Низкий уровень потенциальной опасности нанотехнологии для работников, здоровья населения и окружающей среды | Рекомендуется проведение полного комплекса токсиколого- гигиенических и специальных исследований продукции и наноматериалов, содержащихся в продукции. На основании результатов исследований должно быть принято решение о формировании мероприятий по снижению рисков, возникающих для потребителей продукции наноиндустрии |
| Высокий уровень потенциальной опасности продукции для потребителя | Средний или высокий уровень потенциальной опасности нанотехнологии для работников, здоровья населения и окружающей среды | Рекомендуется проведение полного комплекса токсиколого- гигиенических и специальных исследований продукции и наноматериалов, содержащихся в продукции и присутствующих в нанотехнологии. На основании результатов исследований должно быть: - принято решение о формировании мероприятий по снижению рисков, возникающих для потребителей продукции наноиндустрии; - определены критические контрольные точки нанотехнологии, представляющие потенциальную опасность для работников, здоровья населения и окружающей среды, с целью их локализации и формирования мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на производстве |

# Приложение 1

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ПРОДУКЦИИ

НАНОИНДУСТРИИ ПО СТЕПЕНИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Заключение по результатам классифицирования

нанотехнологий и продукции наноиндустрии по степени

потенциальной опасности

| Название заявки на классифицирование | Приводится полное наименование заявки по документам производителя (поставщика) продукции и информация, позволяющая идентифицировать заявку (ID) |
| --- | --- |
| Производитель (поставщик) продукции наноиндустрии | Приводится полное наименование производителя (поставщика) продукции, юридический адрес |
| Стадия рассмотрения | Указывается стадия рассмотрения |

1. Определение уровня потенциальной опасности

продукции для потребителя

┌──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┐

│Наименование критерия │Значение критерия │ Обоснование значения критерия │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│          1           │        2         │               3               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│Наименование критерия │Значение критерия │ Обоснование значения критерия │

├──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┤

│                        Ограничительные критерии                         │

├──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┤

│K1. Наличие           │     значение     │Приводится обоснованное        │

│наноматериала         │    (0 или 1)     │заключение по материалам       │

│(нанообъекта,         │                  │производителя (поставщика)     │

│наночастиц) в         │                  │продукции, позволяющее         │

│продукции.            │                  │установить значение критерия K1│

│K1 = 0, если продукция│                  │                               │

│не содержит           │                  │                               │

│наноматериалы;        │                  │                               │

│K1 = 1, если продукция│                  │                               │

│содержит наноматериалы│                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│K2. Является ли       │     значение     │Приводится обоснованное        │

│наноматериал,         │    (0 или 1)     │заключение по материалам       │

│представленный в      │                  │производителя (поставщика)     │

│составе продукции,    │                  │продукции, позволяющее         │

│ансамблем             │                  │установить значение критерия K2│

│индивидуальных (не    │                  │                               │

│связанных или слабо   │                  │                               │

│связанных между собой)│                  │                               │

│нанообъектов          │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│K3. Возможность       │     значение     │Приводится обоснованное        │

│экспонирования        │    (0 или 1)     │заключение по материалам       │

│потребителя продукции │                  │производителя (поставщика)     │

│содержащимися в ней   │                  │продукции, позволяющее         │

│нанообъектами, в т.ч. │                  │установить значение критерия K3│

│наночастицами (при их │                  │                               │

│наличии), в нормальных│                  │                               │

│(соответствующих      │                  │                               │

│назначению продукции) │                  │                               │

│условиях эксплуатации.│                  │                               │

│K3 = 0, если          │                  │                               │

│невозможна миграция   │                  │                               │

│нанообъектов,         │                  │                               │

│содержащихся в        │                  │                               │

│продукции, при        │                  │                               │

│нормальных условиях   │                  │                               │

│эксплуатации;         │                  │                               │

│K3 = 1, если          │                  │                               │

│нанообъекты,          │                  │                               │

│содержащиеся в        │                  │                               │

│продукции, могут      │                  │                               │

│мигрировать и         │                  │                               │

│экспонировать         │                  │                               │

│потребителя при       │                  │                               │

│нормальных условиях   │                  │                               │

│эксплуатации          │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│K4. Возможность       │     значение     │Приводится обоснованное        │

│прямого экспонирования│    (0 или 1)     │заключение по материалам       │

│потребителя           │                  │производителя (поставщика)     │

│содержащимися в       │                  │продукции, позволяющее         │

│продукции             │                  │установить значение критерия K4│

│нанообъектами, в т.ч. │                  │                               │

│наночастицами (при их │                  │                               │

│наличии), под         │                  │                               │

│воздействием факторов │                  │                               │

│окружающей среды.     │                  │                               │

│K4 = 0, если продукция│                  │                               │

│устойчива по          │                  │                               │

│показателю миграции из│                  │                               │

│нее нанообъектов под  │                  │                               │

│воздействием факторов │                  │                               │

│окружающей среды      │                  │                               │

│(термодеструкция,     │                  │                               │

│горение, плавление,   │                  │                               │

│криодеструкция)       │                  │                               │

│или невозможно        │                  │                               │

│экспонирование        │                  │                               │

│нанообъектами         │                  │                               │

│потребителя под       │                  │                               │

│воздействием факторов │                  │                               │

│окружающей среды;     │                  │                               │

│K4 = 1, если продукция│                  │                               │

│неустойчива по        │                  │                               │

│показателю миграции из│                  │                               │

│нее нанообъектов под  │                  │                               │

│воздействием факторов │                  │                               │

│окружающей среды      │                  │                               │

│(термодеструкция,     │                  │                               │

│горение, плавление,   │                  │                               │

│криодеструкция) или   │                  │                               │

│возможно              │                  │                               │

│экспонирование        │                  │                               │

│нанообъектами         │                  │                               │

│потребителя под       │                  │                               │

│воздействием факторов │                  │                               │

│окружающей среды      │                  │                               │

├──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┤

│   B - критерий, характеризующий степень близости продукции к человеку   │

├──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┤

│B принимает значения в│     значение     │Приводится результат экспертной│

│интервале (0 - 3,300),│   (в пределах    │оценки (включая данные о ее    │

│если продукция не     │ 0,000 - 10,000)  │согласованности), а при        │

│контактирует с        │   или интервал   │отсутствии таковой -           │

│потребителем;         │                  │обоснованная мотивировка выбора│

│B принимает значения  │                  │интервала                      │

│в интервале (3,301 -  │                  │                               │

│6,700), если продукция│                  │                               │

│опосредованно         │                  │                               │

│контактирует с        │                  │                               │

│потребителем через    │                  │                               │

│объекты окружающей    │                  │                               │

│среды;                │                  │                               │

│B принимает значения в│                  │                               │

│интервале 6,701 -     │                  │                               │

│10,000, если продукция│                  │                               │

│прямо контактирует    │                  │                               │

│и/или воздействует на │                  │                               │

│потребителя           │                  │                               │

├──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┤

│D - критерий опасности наноматериала, содержащегося в продукции          │

│(оценивается в соответствии с методическими рекомендациями МР 1.2.2522-09│

│"Выявление наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для    │

│здоровья человека"                                                       │

├──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┤

│Если D принимает      │  наноматериал,   │Вывод (степень потенциальной   │

│значение в интервале  │       D, U       │опасности наноматериала,       │

│0,441 - 1,110 - низкая│                  │достоверность оценки)          │

│степень потенциальной │                  │                               │

│опасности             │                  │                               │

│наноматериала         │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│Если D принимает      │  наноматериал,   │Вывод (степень потенциальной   │

│значение в интервале  │       D, U       │опасности наноматериала,       │

│1,111 - 1,779 -       │                  │достоверность оценки)          │

│средняя степень       │                  │                               │

│потенциальной         │                  │                               │

│опасности             │                  │                               │

│наноматериала         │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│Если D принимает      │  наноматериал,   │Вывод (степень потенциальной   │

│значение в            │       D, U       │опасности наноматериала,       │

│интервале 1,780 -     │                  │достоверность оценки)          │

│2,449 - высокая       │                  │                               │

│степень потенциальной │                  │                               │

│опасности             │                  │                               │

│наноматериала         │                  │                               │

├──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┤

│P - уровень потенциальной опасности продукции для потребителя            │

│P = [K1 /\ K2 /\ (K3 \/ K4)]*B*N/N   , где N    = 2,449                  │

│                                  max       max                          │

│Для данного вида продукции:                                              │

│P = приводится результат расчета                                         │

├──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┤

│Если P принимает      │    Значение P    │Оценка уровня потенциальной    │

│значение в интервале 0│                  │опасности продукции для        │

│- 4,530 - низкий      │                  │потребителя                    │

│уровень потенциальной │                  │                               │

│опасности продукции   │                  │                               │

│для потребителя       │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│Если P принимает      │    Значение P    │Оценка уровня потенциальной    │

│значение в интервале  │                  │опасности продукции для        │

│4,531 - 7,260 -       │                  │потребителя                    │

│средний уровень       │                  │                               │

│потенциальной         │                  │                               │

│опасности продукции   │                  │                               │

│для потребителя       │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│Если P принимает      │    Значение P    │Оценка уровня потенциальной    │

│значение в интервале  │                  │опасности продукции для        │

│7,261 - 10,000 -      │                  │потребителя                    │

│высокий уровень       │                  │                               │

│потенциальной         │                  │                               │

│опасности продукции   │                  │                               │

│для потребителя       │                  │                               │

├──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┤

│Выводы: продукция характеризуется (низким, средним или высоким - указать)│

│        уровнем потенциальной опасности для потребителя                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Определение уровня потенциальной опасности

нанотехнологии для работников предприятия, здоровья

населения и окружающей среды

┌──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┐

│Наименование критерия │Значение критерия │ Обоснование значения критерия │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│          1           │        2         │               3               │

├──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┤

│                        Ограничительные критерии                         │

├──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┤

│K'1. Наличие          │     значение     │Приводится обоснованное        │

│индивидуальных (не    │    (0 или 1)     │заключение по материалам       │

│интегрированных в     │                  │производителя (поставщика)     │

│целостные системы     │                  │продукции, позволяющее         │

│макроскопического     │                  │установить значение критерия   │

│размера) нанообъектов │                  │K'1                            │

│(наночастиц,          │                  │                               │

│нановолокон,          │                  │                               │

│нанопроволок,         │                  │                               │

│нанотрубок,           │                  │                               │

│нанопластин,          │                  │                               │

│нанопленок) в         │                  │                               │

│нанотехнологии        │                  │                               │

│(технологическом      │                  │                               │

│процессе),            │                  │                               │

│предусмотренном       │                  │                               │

│проектом.             │                  │                               │

│K'1 = 0, если в       │                  │                               │

│процессе производства │                  │                               │

│продукции невозможно  │                  │                               │

│образование и/или     │                  │                               │

│использование         │                  │                               │

│указанных             │                  │                               │

│нанообъектов;         │                  │                               │

│K'1 = 1, если в       │                  │                               │

│процессе производства │                  │                               │

│продукции возможно    │                  │                               │

│образование и/или     │                  │                               │

│использование         │                  │                               │

│указанных нанообъектов│                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│K'2. Возможность      │     значение     │Приводится обоснованное        │

│прямого экспонирования│    (0 или 1)     │заключение по материалам       │

│наноматериалами       │                  │производителя (поставщика)     │

│работников или        │                  │продукции, позволяющее         │

│образования аэрозолей │                  │установить значение критерия   │

│в ходе производства.  │                  │K'2                            │

│K'2 = 0, если в       │                  │                               │

│процессе производства │                  │                               │

│невозможно прямое     │                  │                               │

│экспонирование        │                  │                               │

│работников            │                  │                               │

│наноматериалами и     │                  │                               │

│образование аэрозолей;│                  │                               │

│K'2 = 1, если в       │                  │                               │

│процессе производства │                  │                               │

│возможно прямое       │                  │                               │

│экспонирование        │                  │                               │

│работников            │                  │                               │

│наноматериалами и     │                  │                               │

│образование аэрозолей │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│K'3. Концентрация     │     значение     │Приводится обоснованное        │

│нативного вещества в  │    (0 или 1)     │заключение по материалам       │

│воздухе рабочей зоны и│                  │производителя (поставщика)     │

│окружающей среде.     │                  │продукции, позволяющее         │

│K'3 = 0, если         │                  │установить значение критерия   │

│концентрация нативного│                  │K'3                            │

│вещества в воздухе    │                  │                               │

│рабочей зоны и        │                  │                               │

│окружающей среде ниже │                  │                               │

│соответствующих ПДК в │                  │                               │

│10 и более раз;       │                  │                               │

│K'3 = 1, если         │                  │                               │

│концентрация нативного│                  │                               │

│вещества в воздухе    │                  │                               │

│рабочей зоны и        │                  │                               │

│окружающей среде ниже │                  │                               │

│соответствующих ПДК   │                  │                               │

│менее чем в 10 раз    │                  │                               │

├──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┤

│D - критерий опасности наноматериала, используемого или образующегося в  │

│нанотехнологии (оценивается в соответствии с методическими рекомендациями│

│МР 1.2.2522-09 "Выявление наноматериалов, представляющих потенциальную   │

│опасность для здоровья человека"                                         │

├──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┤

│Если D принимает      │  Наноматериал,   │Вывод (степень потенциальной   │

│значение в интервале  │       D, U       │опасности наноматериала,       │

│0,441 - 1,110 - низкая│                  │достоверность оценки)          │

│степень потенциальной │                  │                               │

│опасности             │                  │                               │

│наноматериала         │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│Если D принимает      │  Наноматериал,   │Вывод (степень потенциальной   │

│значение в интервале  │       D, U       │опасности наноматериала,       │

│1,111 - 1,779 -       │                  │достоверность оценки)          │

│средняя степень       │                  │                               │

│потенциальной         │                  │                               │

│опасности             │                  │                               │

│наноматериала         │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│Если D принимает      │  Наноматериал,   │Вывод (степень потенциальной   │

│значение в интервале  │       D, U       │опасности наноматериала,       │

│1,780 - 2,449 -       │                  │достоверность оценки)          │

│высокая степень       │                  │                               │

│потенциальной         │                  │                               │

│опасности             │                  │                               │

│наноматериала         │                  │                               │

├──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┤

│T - уровень потенциальной опасности нанотехнологии для работников        │

│предприятия, здоровья населения и окружающей среды.                      │

│T = [K1 /\ K2 /\ K3]*N/N   , где N    = 2,449                            │

│                        max       max                                    │

│Для данного вида продукции:                                              │

│T = приводятся результаты расчета                                        │

├──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┤

│Если T принимает      │    Значение T    │Уровень потенциальной опасности│

│значение в интервале  │                  │технологии для работников      │

│0 - 0,453 - низкий    │                  │предприятия, здоровья населения│

│уровень потенциальной │                  │и окружающей среды             │

│опасности             │                  │                               │

│нанотехнологии для    │                  │                               │

│работников            │                  │                               │

│предприятия, здоровья │                  │                               │

│населения и окружающей│                  │                               │

│среды                 │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│Если T принимает      │    Значение T    │Уровень потенциальной опасности│

│значение в интервале  │                  │технологии для работников      │

│0,453 - 0,726 -       │                  │предприятия, здоровья населения│

│средний уровень       │                  │и окружающей среды             │

│потенциальной         │                  │                               │

│опасности             │                  │                               │

│нанотехнологии        │                  │                               │

│для работников        │                  │                               │

│предприятия, здоровья │                  │                               │

│населения и окружающей│                  │                               │

│среды                 │                  │                               │

├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────┤

│Если T принимает      │    Значение T    │Уровень потенциальной опасности│

│значение в интервале  │                  │технологии для работников      │

│0,726 - 1,0 - высокий │                  │предприятия, здоровья населения│

│уровень потенциальной │                  │и окружающей среды             │

│опасности             │                  │                               │

│нанотехнологии для    │                  │                               │

│работников            │                  │                               │

│предприятия, здоровья │                  │                               │

│населения и окружающей│                  │                               │

│среды                 │                  │                               │

├──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┤

│Выводы: нанотехнология характеризуется (низким, средним или высоким -    │

│указать) уровнем потенциальной опасности для работников предприятия,     │

│здоровья населения и окружающей среды                                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Интерпретация результатов оценки

степени потенциальной опасности нанотехнологии и продукции

наноиндустрии для здоровья человека и окружающей среды.

Заключение и рекомендации

| Уровни потенциальной опасности продукции и технологий | Анализ ситуации, рекомендации по целесообразности проведения и объему минимально необходимых исследований |
| --- | --- |
| по значению P | по значению T |  |
| Низкий, средний или высокий | Низкий, средний или высокий | Классифицирования уровня опасности в целом и вывод согласно п. 4.3 (табл. 6) |

Мотивированное  заключение  эксперта  по результатам  классифицирования

нанотехнологии   и   продукции   наноиндустрии   по  степени  потенциальной

опасности.

Дата:

Эксперт (Ф.И.О.):

Подпись:

Виза руководителя учреждения:

# Приложение 2

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БАД     Биологически активные добавки к пище

ГН      Гигиенические нормативы

ГСМ     Горюче-смазочные материалы

МР      Методические рекомендации

МУ      Методические указания

ПДК     Предельно допустимая концентрация

B       Критерий близости продукции наноиндустрии к человеку

D       Критерий опасности наноматериала (согласно МР 1.2.2522-09)

GLP     Надлежащая лабораторная практика

ISO     Международная организация по стандартизации

K       Ограничительный критерий

P       Уровень потенциальной опасности продукции для потребителя

T       Уровень потенциальной опасности технологии для работников

предприятия, здоровья населения и окружающей среды

U       Коэффициент неполноты определения D (согласно МР 1.2.2522-09)

# Приложение 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЯ B БЛИЗОСТИ ПРОДУКЦИИ НАНОИНДУСТРИИ К ЧЕЛОВЕКУ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

1. Формируется группа экспертов численностью не менее 10 человек.

2. Эксперты должны иметь высшее образование и опыт работы в области нанотехнологий не менее 1 года.

3. Эксперты, проводящие оценку B, должны быть беспристрастными и не зависеть от каких-либо интересов, способных повлиять на результаты. При этом должно быть исключено воздействие на экспертов со стороны лиц или организаций, которые имеют непосредственную коммерческую заинтересованность в результатах проводимой оценки. Сотрудники, проводящие классифицирование, не участвуют в качестве экспертов, проводящих оценку B.

4. Пусть , , ...  - результаты субъективной оценки B N экспертами.

Исходя из предположения о нормальном законе распределения B, "истинное" значение B - "математическое ожидание" аппроксимируем выборочным средним:

.

Для установления согласованности мнения экспертов рассчитывают квадрат выборочной дисперсии:

,

и доверительный интервал:

, где

t - табличное значение t-критерия Стьюдента со степенью свободы N-1, отвечающее 95%-й вероятности. Для группы из 10 экспертов, в частности, t = 2,262157158.

Полученные мнения экспертов считаются хорошо согласованными, если .

Согласованность мнений экспертов считается удовлетворительной, если:

.

При  > 0,1 · B мнения экспертов считаются несогласованными и рекомендуется повторить опрос с другой группой экспертов.

# Приложение 4

ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ

КОНЪЮНКЦИИ И ДИЗЪЮНКЦИИ

1. Оператор конъюнкции  (и)

0  0 = 0

1  0 = 0

0  1 = 0

1  1 = 1

2. Оператор дизъюнкции  (или)

0  0 = 0

1  0 = 1

0  1 = 1

1  1 = 1